BONDERITE M-FE LF-3801

##### Původní název: DURIDINE LF 3801 IT

##### 19.06.2014

Kombinovaný prostředek pro odmaštění a fosfátování

Vlastnosti a oblast použití

BONDERITE M-FE LF-3801 je nízkoteplotní kapalina s dvojitým účinkem – chemický proces současného odmaštění a fostátování ocelových povrchů.

BONDERITE M-FE LF-3801 je koncentrovaný materiál, který propůjčuje ocelovým povrchům amorfní povlak fosforečnanu železitého poskytující dobrou přilnavost kapalným a práškovým nátěrům nebo elektropovlakům a vynikající odolnost proti korozi.

Po použití BONDERITE M-FE LF-3801 následuje oplach vodou (částečná kontinuální obnova) a dále oplach demi vodou. Konečná pasivační fáze může výrazně zlepšit požadované vlastnosti.

Aplikace

Bonderite M-FE LF-3801 se používá k předčištění příslušenství bílé techniky, v automobilovém průmyslu a průmyslu obecně.

Bonderite M-FE LF-3801 může být použit v případě významné generace pěny ve zpracovatelské lázni nebo při máchání.

Bonderite M-FE LF-3801 se používá ve dvou nebo více stupních postřikových zařízení, v souladu s následujícími pracovními parametry:

Koncentrace: 			10 - 15 g/l (kg/1000 l)

Celková kyselina:		5 - 10

pH: 				4 - 5,5

Teplota: 			30 - 70°C

Doba úpravy:			2 - 3 min

Tlak postřiku:			1 - 2 Atm

Nasazení lázně

- Naplňte nádrž vodou z vodovodu do ¾ provozního objemu.

- Ohřejte na provozní teplotu.

- Za spuštěného oběhového čerpadla přidejte 10-15 kg BONDERITE M-FE LF-3801 na každých 1000 l lázně a 3 kg hydroxidu sodného (perly nebo vločky) na každých 100kg BONDERITE M-FE LF-3801

- Naplňte nádrž na konečné úrovně a provést kontroly.

Kontrola

Celková kyselina

- Odpipetujte vzorek 20 ml lázně do 250ml kádinky a zřeďte cca 10 ml deionizované vody.

- Přidejte 3-5 kapek indikátoru fenolftalein.

- Titrujte 0,1N roztokem hydroxidu sodného do vyvinutí stálé růžové barvy.

- Spotřeba 0,1N hydroxidu sodného v ml odpovídá celkové kyselině v bodech.

Standardně připravená lázeň Bonderite M-FE LF-3801 při 10 g/l má hodnotu celkové kyseliny = 5 (po přídavku hydroxidu sodného).

Stanovení pH

Odeberte vzorek roztoku (cca 100ml) a nechte ochladit na 20°C. Odečtěte hodnotu pH, nejlépe z pHmetru předem nastaveného na hodnoty v rozmezí 4 a 7 (doporučuje se použít elektrodu odonou fluoridovým iontům).

Jakékoli úpravy provádějte dle níže uvedeného:

- Bonderite M-FE LF-3801 pH snižuje,

- Uhličitan sodný a hydroxid sodný v malých množstvích pH zvyšují.

Doplnění lázně

Lázeň je třeba pravidelně kontrolovat a koncentraci udržovat na počátečních hodnotách doplňováním Bonderite M-FE LF-3801 v závislosti na celkové kyselině.

Pro zvýšení celkové kyselosti o 1 bod přidejte cca 1,6kg Bonderite M-FE LF-3801 na každých 1000l lázně. Jakmile dojde ke zvýšení celkové kyseliny a/nebo pH je třeba provést doplnění až do obnovy roztoku.

Poznámka

Drobné odchylky ve vlastnostech produktu nemají vliv na jeho výkon.

V případě, že na povrchu lázně dojde k akumulaci oleje, doporučujeme částečné přetečení, aby se zabránilo kontaminaci upravovaných dílů.

Je vhodné, aby nádrže a ostatní části linky byly vyrobeny z nerezové oceli, i v případě, že materiál je kompatibilní s měkkou ocelí.

Čerpadla by měla mít tlak postřiku min. 1,5 Atm ve všech aktivních fázích s výjimkou konečné pasivace, kde by tlak postřiku měl být min. 0,8-1,0 Atm. Vyšší tlak pomáhá odmaštění.

Skladování

Produkt skladujte v původních obalech na dobře větraném místě v rozmezí teplot +4°C až +35°C, chraňte před světlem.

Všeobecné informace

Před použitím je nezbytné přečíst bezpečnostní list výrobku k získání informací o preventivních opatřeních a bezpečnostních doporučeních. Také u chemických výrobků, vyjmutých z povinného označení, je nutno vždy dodržovat přiměřená bezpečnostní opatření.

Vyčerpanou lázeň je třeba před vypuštěním do kanalizace upravit ve zvláštní čističce odpadních vod.

Upozornění na rizika/

Bezpečnostní pokyny/      viz bezpečnostní listy

##### Přepravní předpisy

Prohlášení

Upozornění

Tato informace poskytnuta zde, zvláště doporučení pro používání a aplikace našich produktů se zakládá na současném stupni našich znalostí a zkušeností. Vzhledem k různorodosti používaných materiálů a různorodosti pracovních podmínek, nad kterými nemáme kontrolu, striktně doporučujeme provádět vlastní zkoušky našich produktů s ohledem na požadované výrobní procesy a aplikace. Nepřijímáme žádné závazky vzhledem k výše uvedeným informacím nebo vzhledem k jakémukoliv ústnímu doporučení s výjimkou, že tato doporučení byla učiněna v ledabylosti nebo se zlým úmyslem.

| Henkel Austria Ges.m.b.H. Division Surface Technologies Erdbergstrasse 29, A-1030 WIEN Phone: +43 (1) 71104 - 2533 Fax: +43 (1) 71104 - 2534 | Henkel ČR, spol. s r.o. divize A U Průhonu 10 CZ-170 04 Praha 7 Tel: +420 220101 649 Fax: +420 220101 535 | Henkel Slovensko, s.r.o. Division Surface Technologies SK-820 09 Bratislava 29, Záhradnícka 91 Phone: +421 (7) 502 46 252, Fax +421 (7) 502 46 250 |
| --- | --- | --- |
| Henkel Polska S.A. Division Surface Technologies Mokotow Office Park Domaniewska 41 Street MARS Buildung PL-02-672 Warszawa Tel: +48 (22) 5656 400 Fax: +48 (22) 5656 444 | Henkel Magyarország Kft. Division Surface Technologies Dózsa György út 26 H-2000 Szentendre Phone: +36 (26) 318 030 Fax: +36 (26) 301 730 | Henkel Slovenija D.o.o. Division Surface Technologies Industrijska 23 SLO-2506 Maribor Phone: +386 (62) 212141 Fax: +386 (62) 222152 |
|  | OOO Rushenk, Division Surface Technologies, Teterinski per., 4/8, Building 1 RU-109004, Moscow, Tel: + 7 (095) 7452250 Fax: + 7 (095) 7452249 |  |